Дисциплина «Материаловедение. ТКМ»

Выполните контрольную работу:

- Как изменяются строение и свойства в процессе отдыха (возврата) предварительно наклепанного металла?

- Вычертите диаграмму состояния Fe(Fe3C, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения в интервале температур от 1600 до 0 оС (с применением правила фаз) для сплава определенной концентрации. Для этого же сплава определите по правилу отрезков при заданной температуре: процентное содержание углерода в фазах, количественное соотношение фаз.

Данные по концентрации углерода в сплаве и по температуре:

| Концентрация С в сплаве, % | Температура, оС |
| --- | --- |
| 0,6 | 750 |

- Почему для изготовления инструмента применяется сталь с исходной структурой зернистого перлита? В результате какой термической обработки можно получить эту структуру?

- Для детали задана определенная марка стали. Укажите состав и определите, к какой группе по назначению относится данная сталь. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах обработки данной стали. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической или химико-термической обработки.

Данные по маркам сталей:

| Наименование детали | Марка стали | Твердость после термообработки |
| --- | --- | --- |
| Зубчатое колесо коробки передач | 30ХГТ | 56...63 HRC (поверхность) 360...410 HB (сердцевина) |

- Текстолиты. Влияние хлопчатобумажной, стеклянной и асбестовой тканей на свойства пластмасс. Укажите область применения текстолита в машиностроении.

- Технология изготовления водопроводных труб из серого чугуна центробежным литьем: а) сущность процесса и области применения; б) устройство центробежной машины с горизонтальной осью вращения, последовательность изготовления отливок; в) эскизы заливки металлом центробежной машины с горизонтальной осью вращения.

- Опишите процесс волочения. Сделайте эскиз оборудования для волочения тонкой проволоки. Объясните процесс  его работы.

- Что такое свариваемость материалов? Какие факторы влияющие на нее?

- Расшифруйте марки заданных материалов; оцените свариваемость материала; опишите процессы, происходящие в зоне шва и околошовной зоне. Отметьте, в чем заключается особенность технологии и техники сварки данного материала. Выберите и обоснуйте метод сварки. Рассчитайте режимы, нарисуйте разделку кромок шва, выберите оборудование для сварки и укажите основные характеристики. Выберите и опишите методы контроля сварного соединения.

| Способ сварки | Марка стали | Классификация сварного соединения по виду и расположению шва в пространстве | Толщина свариваемой детали, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Дуговая | ВСт.5пс | Внахлестку, вертикальный | 5 |
| Газовая | 10Г | Стыковое, потолочный | 10 |