- Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

- «Российский государственный профессионально-педагогический университет»

- Машиностроительный институт

Кафедра сварочного производства  и методики профессионального обучения

ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  К ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  по дисциплине

«МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ И ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ»

##### для студентов всех форм обучения

направления подготовки  051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям)

профиля подготовки   «Машиностроение и материалообработка»

профилизации «Технологии и технологический менеджмент в сварочном                     производстве»

Екатеринбург

РГППУ

2011

Задания и методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине «Металловедение и термическая обработка металлов». Екатеринбург, ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2012. 24 с.

Авторы: канд.пед.наук, доцент    М.А.Федулова,

канд.тех.наук, доцент    Н.И. Ульяшин

Одобрены на заседании кафедры сварочного производства и методики профессионального обучения. Протокол от «12» января 2012 г. № 6.

Заведующая кафедрой СП                      			           М.А. Федулова

Рекомендованы к печати методической комиссией Машиностроительного института  РГППУ. Протокол от «18» января 2012 г. № 5.

Председатель методической

комиссии МаИ РГППУ 		                                         А.В. Песков

©  ФГАОУ ВПО «Российский

государственный    профессионально-

педагогический университет»,   2012

© Федулова М.А., 2012

© Ульяшин Н.И., 2012

ВВЕДЕНИЕ

Изучение дисциплины  «Металловедение и термическая обработка металлов» имеет следующие цели:

- Освоение студентами знаний о строении и свойствах металлов и сплавов, основных методов исследования их строения;

- Изучения системы знаний о термической обработке металлов и сплавов;

- Изучения основных видов конструкционных материалов, используемых в современном производстве;

- Овладение умениями по выбору конструкционного материала для изготовления продукции машиностроительного производства в зависимости от условий ее эксплуатации.

Выполнение контрольной работы по дисциплине «Металловедение и термическая обработка металлов» является одним из видов самостоятельной работы студентов, имеющей целью закрепление  и усвоение системы теоретических знаний, развитие умений выбора конструкционных материалов для изготовления продукции машиностроения.

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа должна быть оформлена на листах формата А4 рукописно или с использованием компьютера (что приветствуется при оформлении контрольной работы).

Контрольная работа должна содержать:

- титульный лист (образец титульного листа имеется в Приложении А);

- задание на контрольную работу;

- ответы на поставленные в задании вопросы;

- список использованной литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ.

Каждый вариант задания к выполнению контрольной работы состоит из четырех вопросов. Номера вариантов заданий  приведены в табл.1. Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента и последней цифре зачетной книжки. Затем по табл.2 выбирают номера четырех заданий.

Таблица 1

Номера вариантов заданий

| Первая буква фамилии | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| А, Б, В, Г, Д, Е | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ж, З, И, К, Л | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| М, Н, О, П, Р | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| С, Т, У,Ф, Х, Ц | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я | 2 | 13 | 24 | 35 | 32 | 26 | 17 | 38 | 15 | 21 |

Например, студент Петров (номер зачетной книжки 920867) выбирает вариант 27 (выполняет задания 27, 67, 99, 124); студент Яковлев (номер зачетной книжки 930032) - вариант 13 (выполняет задания 13, 53, 93, 133).

Таблица 2

Номера вопросов вариантов заданий

| Номер варианта | Номер вопроса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
|  | 1 | 41 | 81 | 121 |
|  | 2 | 42 | 82 | 122 |
|  | 3 | 43 | 83 | 123 |
|  | 4 | 44 | 84 | 124 |
|  | 5 | 45 | 85 | 125 |
|  | 6 | 46 | 86 | 126 |
|  | 7 | 47 | 87 | 127 |
|  | 8 | 48 | 88 | 128 |

оконч. табл.2

| 1 | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 49 | 89 | 129 |
|  | 10 | 50 | 90 | 130 |
|  | 11 | 51 | 91 | 131 |
|  | 12 | 52 | 92 | 132 |
|  | 13 | 53 | 93 | 133 |
|  | 14 | 54 | 94 | 134 |
|  | 15 | 55 | 95 | 135 |
|  | 16 | 56 | 96 | 136 |
|  | 17 | 57 | 97 | 137 |
|  | 18 | 58 | 98 | 138 |
|  | 19 | 59 | 99 | 139 |
|  | 20 | 60 | 100 | 140 |
|  | 21 | 61 | 101 | 141 |
|  | 22 | 62 | 102 | 142 |
|  | 23 | 63 | 103 | 143 |
|  | 24 | 64 | 104 | 144 |
|  | 25 | 65 | 105 | 145 |
|  | 26 | 66 | 106 | 146 |
|  | 27 | 67 | 107 | 147 |
|  | 28 | 68 | 108 | 148 |
|  | 29 | 69 | 109 | 149 |
|  | 30 | 70 | 110 | 150 |
|  | 31 | 71 | 111 | 151 |
|  | 32 | 72 | 112 | 152 |
|  | 33 | 73 | 113 | 153 |
|  | 34 | 74 | 114 | 154 |
|  | 35 | 75 | 115 | 155 |
|  | 36 | 76 | 116 | 156 |
|  | 37 | 77 | 117 | 157 |
|  | 38 | 78 | 118 | 158 |
|  | 39 | 79 | 119 | 159 |
|  | 40 | 80 | 120 | 160 |

ВОПРОСЫ

- Физическая сущность металлической связи. Как связаны характерные свойства металлов с природой металлической связи?

- Строение поликристалла железа (характеристики кристаллической решетки, дефекты атомной структуры и строение границ зерен).

- Явление деформации. Виды деформации. Различия между холодной и горячей пластической деформацией?

- Явление ликвации при кристаллизации стали. Опишите методику выявления ликвации серы в стали (метод Баумана).

- Явление полиморфизма в металлах.  Опишите явление полиморфизма в металле на примере чистого железа.

- В чем заключается сущность процессов отдыха и рекристаллизации обработки. Изложите современные представления о механизме пластической деформации скольжения в металлическом монокристалле.

- Представьте механические свойства металлов и сплавов, их характеристику.

- Опишите строение поликристалла алюминия, обратив основное внимание на характеристику кристаллической решетки, дефекты атомной
структуры и строение границ зерен.

- Особенности первичной кристаллизации металлов и сплавов. Каково влияние переохлаждения на кристаллизацию металлов и сплавов?

- Технологические свойства металлов и сплавов, их характеристика.

- Посторонние и вредные примеси в металлах и сплавах. Как влияют примеси на кристаллизацию металлов и сплавов?

- Изучение структуры металлов и сплавов. Методика изготовления и травления микрошлифов.

- Твердые растворы. Опишите атомную структуру твердых растворов и их классификацию.

- Важнейшие методы исследования структуры металлов и сплавов, их краткое описание и область применения.

- Холодная пластическая деформация, ее влияние на структуру и свойства металла.

- Основные типы кристаллических решеток металлов,  отличие реального монокристалла металла от идеального.

- Явление анизотропии свойств кристаллов, ее сущность.

- Явление собирательной рекристаллизации в сплавах. Опишите молекулярный механизм и структуру собирательной рекристаллизации в сплавах.

- Рекристаллизация. Физическая сущность рекристаллизации. Определение порога рекристаллизации для чистых металлов: железа, меди, алюминия, титана, свинца, олова (правило Бочвара).

- Микроструктура металлов. Сущность выявления микроструктуры металлов методом травления. Реактивы для выявления микроструктуры черных металлов.

- Строение реального поликристалла меди при комнатной температуре (характеристика кристаллической решетки, дефекты атомной структуры и строение границ зерен).

- Внутрикристаллическая ликвация в сплавах, сущность данного явления.

- Явление наклепа и методы его устранения. Объясните, когда наклеп является положительным явлением и когда он является отрицательным явлением.

- Основные типы кристаллических решеток, наблюдаемые в металлах, их характеристика.  Отличие реального монокристалла металла от идеального.

- Процесс кристаллизации металлического слитка в изложнице, формирование его зональной структуры.

- Процессы горячей деформации. Влияние горячей деформации на структуру и свойства металлов.

- Сущность   макроструктурного, микроструктурного и рентгеноструктурного методов анализа металлов, области их применения.

- Макроструктура слитка металла, ее формирование, образование структурных зон, усадочной раковины, ликвации примесей, газовых пузырей.

- Деформация металлов (упругая и пластическая). Каково влияние на структуру металла упругой и пластической (холодной) деформации?

- Процесс  рекристаллизации  холоднокатаного  металла. Критическая степень деформации.

- Макроструктурный метод исследования металлов, его сущность.

- Ликвации, виды ликвации в металлах и сплавах, их характеристика.

- Твердость одно из механических свойств металлов. Методы определения твердости.

- Явление ферромагнетизма в металлах, влияние температуры на этот процесс.

- Деформация металлов. Изложите сущность горячей и холодной пластической деформации.

- Строение слитка металла, методика получения сернистого отпечатка.

- Атомная структура твердых растворов, их классификация, наиболее распространенные твердые растворы.

- Несовершенства кристаллического строения, их виды и влияние на механические свойства металлов.

- Видманштеттова структура стали, при каких условиях она возникает, и каково ее влияние на механические свойства стали?

- Явление разрушения. Холодные трещины при сварке.

- Вычертите диаграмму состояния системы «железо-углерод» (ме-
тастабильное равновесие). Объясните значение важнейших точек и линий диаграммы. Опишите атомную структуру и свойства фаз: феррита, аустенита, перлита, цементита, ледебурита.

- Опишите кристаллизацию и структурные изменения в твердом состоянии при охлаждении белого чугуна с содержанием углерода - 3,5%. Вычертите кривую охлаждения и нарисуйте конечную структуру чугуна.

- Ферритный ковкий чугун, охарактеризуйте его механические свойства и область применения.

- Белый чугун. Серый чугун. Сравнительная характеристика структуры и свойств белых и серых чугунов.

- Каково влияние серы на структуру и свойства углеродистой стали?
Какие стали называют автоматными? Укажите их свойства, состав и область применения.

- Опишите кристаллизацию и структурные изменения в твердом состоянии при охлаждении стали с 0,8%-м содержанием углерода от 1600 °С
до комнатной температуры. Вычертите кривую охлаждения, приведите конечную структуру стали. Укажите марку этой стали, основные характеристики механических свойств (ГОСТ 1050-60) и область применения.

- Термическая обработка стали: отжиг и нормализация, сущность.

- Опишите кристаллизацию и структурные изменения в твердом состоянии при охлаждении стали с 0,3%-м содержанием углерода с 1600 °С
до комнатной температуры. Вычертите кривую охлаждения и нарисуйте конечную структуру стали. Укажите марку этой стали, основные характеристики механических свойств (ГОСТ 1050-60) и область применения.

- Изложите сущность процесса графитизации железоуглеродистых
сплавов. Как влияет на графитизацию содержание кремния и хрома в чугунах?

- Опишите влияние состава и структуры стали на обрабатываемость ее резанием.

- Полиморфизм железа. Влияние элементов на полиморфизм железа.

- Вычертите диаграмму состояния системы «железо-углерод» (метастабильное равновесие). Объясните значение важнейших точек и линий диаграммы. Опишите атомную структуру и свойства фаз: феррита, аустенита, цементита, перлита, ледебурита.

- Опишите кристаллизацию и структурные изменения в твердом состоянии при охлаждении стали с 0,2%-м содержанием углерода с 1600 °С до комнатной температуры. Вычертите кривую охлаждения и нарисуйте конечную структуру стали. Укажите марку этой стали, основные характеристики механических свойств (ГОСТ 1050-60) и область применения.

- Укажите области применения серого чугуна в машиностроении. Дайте характеристику структуры и механических свойств ходовых марок серого чугуна, отличающих его от стали.

- Сущность превращений при отпуске стали, влияние легирующих элементов на превращения при отпуске.

- Закалка как способ термической обработки стали, способы закалки. Дефекты, возникающие при закалке.

- Кинетика распада аустенита при термической обработке стали. Влияние легирующих элементов на этот процесс.

- Опишите кристаллизацию и структурные изменения в твердом состоянии при охлаждении стали с 0,9%-м содержанием углерода с 1500 °С до комнатной температуры. Вычертите кривую охлаждения и нарисуйте конечную структуру стали. Укажите марку стали, основные характеристики механических свойств (ГОСТ 1050—60) и область применения.

- Сущность мартенситного превращения в сталях, влияние легирующих элементов на мартенситное превращение.

- Стали, их классификация (по равновесной структуре, по структуре после охлаждения на воздухе, по назначению, по раскисленности, по качеству).

- Термомеханическая обработка стали, ее сущность.

- Опишите процесс эвтектического превращения в белом эвтектическом чугуне, нарисуйте структуру белого эвтектического чугуна.

- Приведите классификацию серых чугунов по структуре металлической матрицы, произведите сравнительную оценку свойств чугунов различных классов и укажите область их применения.

- Опишите кристаллизацию и структурные превращения в твердом состоянии при охлаждении стали с 0,4%-м содержанием  углерода с 1600  0С до комнатной температуры. Вычертите кривую охлаждения и нарисуйте конечную структуру стали. Укажите марку   стали, основные характеристики механических свойств (ГОСТ 1050-60) и область применения.

- Опишите кристаллизацию и структурные изменения в твердом состоянии при охлаждении белого чугуна с 5%-м содержанием углерода. Вычертите кривую охлаждения и нарисуйте конечную структуру чугуна.

- Цементация стали как один из видов химико-термической обработки стали, сущность цементации, ее виды.

- Влияние содержания углерода и постоянных примесей на свойства стали.

- Закалка как один из видов собственно термической обработки стали, ее сущность. Принцип выбора температуры закалки и вида закалочной среды.

- Белые чугуны. Опишите микроструктуру и свойства доэвтектического белого чугуна. Каковы области применения отливок из белого (отбеленного) чугуна?

- С какой целью модифицируют чугун? Опишите влияние модифицирования графитизирующими присадками на структуру и свойства серых
чугунов. Сравните механические свойства серых и модифицированных ферросилицием чугунов (ГОСТ 1412-54) и объясните повышение механических свойств при модифицировании.

- Поверхностная закалка стали, сущность, отличие от химико-термической обработки стали.

- Диффузионная металлизация как один из видов химико-термической обработки стали, сущность диффузионной металлизации.

- Сравнительная характеристика структуры и свойств серого чугуна, ковкого чугуна и высокопрочного чугуна с шаровидным графитом,
нарисуйте типичные структуры этих чугунов и объясните различие в свойствах.

- Механизм и кинетика перлитного превращения в стали. Как влияет скорость охлаждения на дисперсность перлита, что такое сорбит
и троостит, каковы строение этих структурных составляющих и твердость?

- Опишите кристаллизацию и структурные изменения в твердом состоянии при охлаждении стали с 0,2 %-м содержанием углерода с 1600  0С
до комнатной температуры. Вычертите кривую охлаждения и нарисуйте конечную структуру стали. Укажите марку  стали, основные характеристики
механических свойств (ГОСТ 1050-60) и область применения.

- Явление рекристаллизации. Опишите назначение и режим рекристаллизационного отжига стали.

- Азотирование стали как один из видов химико-термической обработки стали, сущность азотирования.

- Стали. Процесс перлитного превращения в сталях.

- Чугуны. Процесс эвтектического превращения в чугунах.

- Опишите кристаллизацию и структурные изменения в твердом состоянии при охлаждении стали с 0,7 %-м содержанием углерода с 1600 °С
до комнатной температуры. Вычертите кривую охлаждения и нарисуйте конечную структуру стали. Укажите марку   стали, основные характеристики механических свойств (ГОСТ 1050-60) и область применения.

- Шестерни из стали марки 45 закалены; первая - от температуры 
740 °С, вторая - от   температуры 840 °С. Используя диаграмму состояния железоуглеродистых сплавов, покажите, какая из шестерен имеет более высокую твердость и лучшие эксплуатационные свойства и почему?

- Кулачки, эксцентрики, копиры и некоторые другие детали должны иметь после термообработки минимальную деформацию и высокую износоустойчивость (твердость 750-1000 НВ). Для их изготовления выбрана азотируемая сталь 35ХМЮА. Расшифруйте состав стали и опишите влияние
легирующих элементов на ее свойства. Назначьте режим термообработки,
дайте его обоснование; назначьте режим химико-термической обработки и
опишите микроструктуру деталей в готовом виде.

- Для изготовления режущего инструмента (развертки, плашки,
метчики) выбрана сталь ХВ5.  Твердость после термической обработки
64-66 HRC. Расшифруйте состав стали и опишите влияние легирующих
элементов на ее свойства. Назначьте режим термообработки, дайте его
обоснование; назначьте режим химико-термической обработки и опишите
микроструктуру деталей в готовом виде.

- Сталь марки 30 с исходной крупнозернистой структурой была подвергнута нормализации при температурах 750  и 850 0С. Какая из этих температур нормализации обеспечивает получение более мелкого зерна и почему?

- Валы, шестерни, рычаги, тяги и другие ответственные детали машин в случае необходимой высокой прочности (твердость 40-50 HRC) могут быть изготовлены из стали 37ХНЗА. Расшифруйте состав стали и опишите влияние легирующих элементов на ее свойства. Назначьте режим термообработки, дайте его обоснование и опишите микроструктуру деталей в готовом виде.

- Штампы для горячей штамповки изготовлены из стали 5ХГМ, твердость после термообработки должна составлять 350-400 НВ. Расшифруйте состав стали и опишите влияние легирующих элементов на ее свойства. Назначьте режим термообработки, дайте его обоснование и опишите микроструктуру штампа в готовом виде.

- В качестве материала для вкладышей ответственных подшипников скольжения выбран сплав Б83. Нарисуйте микроструктуру баббита, опишите состав и влияние компонентов на структуру и свойства сплава.

- Валы, изготовленные из стали 18ХНВА, должны иметь после термообработки твердый (56—62 HRC) износоустойчивый поверхностный слой при вязкой сердцевине. Расшифруйте состав и определите класс стали. Опишите влияние легирующих элементов на основные свойства этой стали. Назначьте режим термообработки, дайте его обоснование и опишите микроструктуру деталей в готовом виде.

- Партия протяжек изготовлена из стали Х12Ф1, твердость инструмента после термообработки должна составлять 60-64 HRC. Расшифруйте состав стали и опишите влияние легирующих элементов на свойства стали. Назначьте режим термообработки, дайте его обоснование и опишите микроструктуру деталей в готовом виде. К протяжкам большого размера предъявляются особые требования в отношении малой деформируемости при закалке. Дайте характеристику деформируемости выбранной стали.

- С помощью диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов определите температуру нормализации, отжига и закалки для стали марки У10 и дайте краткое описание микроструктуры и свойств стали после каждого вида термообработки.

- Шестерни, валы, рычаги и некоторые другие детали, которые
должны отличаться повышенной твердостью (твердость 230-260 НВ), изготовлены из стали 30ХГС. Расшифруйте состав стали и опишите влияние легирующих элементов на свойства этой стали. Назначьте режим термообработки, дайте его обоснование и опишите структуру и свойства деталей в готовом виде.

- Две партии дисковых фрез изготовлены: одна партия из стали У1-2, вторая - из быстрорежущей стали марки Р18. Укажите причины более высоких служебных свойств фрез из быстрорежущей стали при высоких скоростях резания. Опишите химический состав стали Р18, термообработку этой стали (с обоснованием операций) и нарисуйте конечную структуру стали.

- Перечислите требования, предъявляемые к антифрикционным
сплавам для подшипников скольжения. Дайте краткую характеристику сплавов, применяемых в современном машиностроении для подшипников скольжения.

- Назначьте режим термообработки рессор из стали марки 65, которые должны иметь в готовом виде твердость 40-45 HRC.

- Для деталей, характеризующихся высокой износоустойчивостью (щеки камнедробилок, шары барабанных мельниц), выбрана сталь Г13. Расшифруйте состав стали и определите класс стали. Назначьте режим термообработки, дайте его обоснование и опишите конечную структуру стали.

- Опишите  кратко  технологию  производства твердых  сплавов, применяемых для скоростного резания металлов.  Опишите структуру и свойства твердых сплавов марок ВКЗ, Т15К6. В чем заключается важнейшее преимущество твердых сплавов перед быстрорежущей сталью?

- Для изготовления деталей самолета выбран сплав Д1. Расшифруйте состав сплава. Опишите, каким способом   производится упрочнение этого сплава, и опишите природу явлений, происходящих при термообработке. Укажите характеристики механических свойств дуралюмина.

- Дайте характеристику технологических и механических свойств алюминиевых бронз и область их применения.

- Сталь марки 45 с исходной крупнозернистой структурой была подвергнута отжигу при температурах 740 и 850 0С. Какая из этих температур отжига обеспечивает получение более мелкого зерна в стали и почему?

- Некоторые шестерки, валы, рычаги и другие ответственные дета
ли изготовлены из стали 40ХА и должны отличаться высокой прочностью
(твердость 40-50 HRC). Расшифруйте состав стали и опишите влияние легирующих элементов на свойства стали. Назначьте режим термообработки,
дайте его обоснование и опишите механические свойства деталей до и после
термообработки.

- Партия резцов изготовлена из быстрорежущей стали марки Р9.
Опишите состав и определите класс стали. Опишите режим термообработки
резцов и дайте его обоснование. Охарактеризуйте преимущества быстрорежущей стали по сравнению с углеродистой инструментальной сталью.

- Для изготовления сердечника трансформатора выбрана сталь с повышенным содержанием кремния. Укажите марки и составы кремнистых трансформаторных сталей. Назначьте режим термообработки, дайте его обоснование и опишите структуру стали после обработки. Укажите причины введения кремния в эту сталь.

- Какие сплавы применяются в современном машиностроении для подшипников скольжения? Приведите примеры цветных антифрикционных
сплавов, опишите их состав и структуру.

- Объясните применение диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. Как изменится структура и свойства сталей 45 и У10 в результате закалки  от 750 и 850 0С? Обоснуйте правильный выбор температуры нагрева под закалку для каждой из этих сталей.

- Рессоры ответственного назначения следует изготавливать из качественной легированной конструкционной стали. Выберите марку стали, укажите состав и назначьте режим термообработки.

- Копиры должны иметь после термообработки минимальную деформацию и высокую износостойкость (твердость 759-1000 НВ). Для их изготовления выбрана азотируемая сталь 40ХЮ. Расшифруйте состав стали и укажите, для чего в эту сталь вводится алюминий. Назначьте режим термической и химико-термической обработки.

- Для деталей арматуры выбрана бронза марки БрОЦС 6-6-3. Расшифруйте состав сплава и опишите его структуру, механические
свойства. Объясните назначение легирующих элементов в сплаве.

- Тяжелонагруженные детали, работающие при больших скоростях и ударных нагрузках: шестерни, гильзы, червяки, кулачковые муфты, шпиндели, изготавливают из сталей 20ХГР, 12ХН2. Расшифруйте состав сталей, опишите структуру и механические свойства сплавов. Приведите режимы термической обработки деталей для поверхностного упрочнения.

- Некрупные детали (из-за небольшой прокаливаемости), подвергаемые цементации и закалке с низким отпуском: шестерни, поршневые кольца, распределительные валики,    изготавливают из стали 20ХФ. Расшифруйте состав стали, опишите структуру и механические свойства сплава. Приведите режимы термической обработки деталей для поверхностного упрочнения.

- Детали, требующие более высокой прочности при средней вязкости: валы коленчатые, распределительные и шпиндели станков, червячные валы, цилиндры, шестерни малонагруженные, муфты, пальцы, сухари, изготавливаются из сталей 40 и 45. Расшифруйте состав стали, опишите структуру и механические свойства сплава. Приведите режимы термической обработки деталей для поверхностного или объемного упрочнения.

- Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам: клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода, изготавливают из сталей 0Х13, 10Х13, 20Х13. Расшифруйте состав сталей, опишите структуру и механические свойства сплавов. Приведите режимы термической обработки деталей для поверхностного или объемного упрочнения.

- Клапаны автомобильных, тракторных и дизельных моторов, колосники, различные детали изготавливают из сталей 10Х12СЮ, 40Х9С2, 40Х10С2М. Поясните причины выбора сталей. Расшифруйте состав сталей, опишите структуру и механические свойства сплавов. Приведите режимы термической обработки деталей для поверхностного или объемного упрочнения.

- Из сталей 10Х12Н2ВМФ, 10Х12ВМФ изготавливают диски компрессоров, лопатки и другие нагруженные детали, работающие при температуре до 6000С.  Поясните причины выбора сталей. Расшифруйте состав сталей, опишите структуру и механические свойства сплавов. Приведите режимы термической обработки деталей для поверхностного или объемного упрочнения.

- Матрицы и пуансоны, работающие в тяжелых условиях нагрева, пресс-формы, применяемые при формовке изделий из пластмасс, валков горячей прокатки  изготавливают из сталей 40Х8В2, 30Х2В8. Поясните причины выбора сталей. Расшифруйте состав сталей, опишите структуру и механические свойства сплавов. Приведите режимы термической обработки деталей для поверхностного или объемного упрочнения.

- Валки холодной прокатки, клейма, пробойники, матрицы и пуансоны для холодной высадки, деревообделочного инструмента, изготавливают из сталей 90Х, 50ХВ2С, 55ХВ2С, 60ХВ2С. Расшифруйте состав сталей, опишите структуру и механические свойства сплавов. Приведите режимы термической обработки деталей для поверхностного или объемного упрочнения.

- Шестерни коробки передач, кулачковые муфты, втулки, направляющие планки, шпиндели, плунжеры, оправки, копиры, шлицевые валики изготавливают из стали 20Х. Расшифруйте состав стали, опишите структуру и механические свойства сплава. Приведите режимы термической обработки деталей для поверхностного или объемного упрочнения.

- Зубчатые колеса, бандажи, вагонные шпиндели, пружинные шайбы, тормозные диски изготавливают из стали 60Г. Расшифруйте состав стали, опишите структуру и механические свойства сплава. Приведите режимы термической обработки деталей для поверхностного или объемного упрочнения.

- Детали, подвергающиеся истиранию при действии высоких нагрузок: диски трения, валы, полуоси изготавливают из сталей 40Г, 50Г. Расшифруйте состав сталей, опишите структуру и механические свойства сплавов. Приведите режимы термической обработки деталей для поверхностного или объемного упрочнения.

- Крупногабаритные детали, шпиндели, валы, оси, цилиндры низкого давления и другие детали моторостроения изготавливают из сталей 40ХГР, 40ХН, 40ХНМ, 30ХН3. Расшифруйте состав сталей, опишите структуру и механические свойства сплавов. Приведите режимы термической обработки деталей для поверхностного или объемного упрочнения.

- Валы, детали турбин и крепеж, подвергающиеся повышенным температурам  изготавливают из стали 35ХМ. Расшифруйте состав стали, опишите структуру и механические свойства сплава. Приведите режимы термической обработки деталей для поверхностного или объемного упрочнения.

- Опишите строение сварного соединения. Дайте характеристику основным его зонам.

- Диффузия, основные закономерности процесса. Диффузионные процессы при сварке.

- Холодные трещины сварных соединений. Объясните причины их появления, опишите меры борьбы с ними.

- Горячие трещины сварных соединений. Опишите причины их появления и меры борьбы с ними.

- Деформация, ее роль при сварке.

- Низкоуглеродистые стали, их свариваемость.

- Среднеуглеродистые стали, их свариваемость.

- Высокоуглеродистые стали, их свариваемость.

- Свариваемость ферритных и хромистых сталей и их особенности.

- Рекристаллизация и ее значение при сварке.

- Аустенитные стали. Явление межкристаллитной коррозии. Структурная диаграмма Шефлера.

- Железоникелевые и железохромоникелевые мартенситностареющие стали и их свариваемость.

- Чугуны, характеристика их свариваемости.

- Алюминий и алюминиевые сплавы, их характеристика и особенности свариваемости.

- Медь и ее сплавы, свариваемость меди и ее сплавов.

- Стали перлитного класса, характеристика их свариваемости.

- Свариваемость металлов. Методы оценки свариваемости металлов.

- Свариваемость ферритно-мартенситных и мартенситных высокохромистых сталей.

- Свариваемость хромоникелевых сталей аустенитного класса типа
1Х18Н10Т.

- Инструментальные материалы. Характеристика свойств инструментальных материалов. Твердые сплавы, применяемые для изготовления инструмента.

- Жаростойкость. Жаростойкие стали.

- Инструментальные материалы. Минералокерамика, применяемая при изготовлении инструмента

- Износостойкие стали, понятие износостойкости. Виды износостойких сталей, их особенности.

- Титан и промышленные титановые сплавы, их свойства и свариваемость.

- Жаропрочные стали, оценка жаропрочных свойств. Влияние структуры и состава на жаропрочность.

- Тугоплавкие металлы, их механические и технологические свойства.

- Магнитные стали и сплавы, основные характеристики.

- Подшипниковые сплавы и припои, требования к ним. Легкоплавкие подшипниковые сплавы (баббиты). Припои.

- Магний, сплавы магния, области их применения.

- Сплавы меди с цинком, особенности их применения.

- Сплавы меди с оловом, характеристика и свойства, области применения.

- Жаропрочные алюминиевые сплавы, их свойства и область применения.

- Магний, его сплавы.

- Теплоустойчивые стали, их состав, особенности свариваемости.

- Хладостойкие стали, их состав, особенности свариваемости.

- Твердосплавный наплавленный металл, особенности состава и строения износостойких наплавленных слоев.

- Методика оценки склонности металла шва к образованию горя
чих трещин.

- Кислотостойкие и высокопрочные стали, их состав и особенности свариваемости этих сталей.

- Высоколегированные хромистые стали, их структура, фазовое состояние, свойства, свариваемость данного класса сталей.

- Легированные стали, влияние легирующих элементов на свариваемость сталей.

- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная

Волков Г.М. Материаловедение: учебник для вузов  /Г. М. Волков, В. М. Зуев. – М.: Академия, 2008. - 398 с.

Материаловедение и технология металлов: учебник для вузов / Г. П. Фетисов и др.; под ред. Г. П. Фетисова. - 6-е изд., доп. - М. : Высшая школа, 2008. - 877 с. : ил.

Современные машиностроительные материалы и заготовки: учеб. пособие для вузов / В. А. Рогов, Г. Г. Позняк. - М.: Академия, 2008. - 330 с.

Стуканов В.А. Материаловедение: учебник для вузов. /В.А.Стуканов. -М.: ИД «ФОРУМ», 2010. – 368 с.

Власов В.С. Металловедение: учебное пособие для студентов. / В.С.Власов - М.: Альфа М, 2009. – 336 с.

Дополнительная

Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов: учеб. пособие. - М.:Металлургия, 1993. 346 с.

Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. /Под ред. Б.А.Колачева, В.И. Елагина и др. -М.:МИСИС, 1999. -416 с.

Солнцев Ю.Л. Материаловедение: учеб. пособие для вузов. -М.: МИСИС, 1999. -600 с.

Фетисов ГЛ. Металловедение и технология металлов: учеб. пособие для вузов. -М.: Высш.шк., 2000. -638 с.

Грабин В.Ф. Металловедение сварки плавлением. -Киев: Наук. думка, 1982. -415 с.

Дольский A.M. Технология конструкционных материалов: учеб. - 2-е изд. / A.M.Дольский, И.А. Арютюнова, Т.М. Барсукова - М.: Машиностроение, 1985, 449 с.

Лившиц Л.С. Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений. / Л.С.Лившиц, А.Н.Хакимов. - М. .Машиностроение, 1989.- 335 с.

Линчевский Б.В. Металлургия цветных металлов: учеб. -2-е изд. / Б.В. Линчевский, А.Л.Соболевский, А.А. Кальменев. - М.: Металлургия, 1986.  360 с.

Мозберг Р.К. Материаловедение. - М.:Высш.шк„ 1991.  448 с.

Онищенко В.И. Технология металлов и конструкционные материалы -М.: Машиностроение, 1991. -263 с.

Усова Л.Ф. Технология металлов и материаловедение. -М.: Металлургия, 1987. - 302 с.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- Государственная публичная научно-техническая библиотека

Режим доступа: http://www.gpntb.ru

2. Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет»

Режим доступа: http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm

- Российская национальная библиотека

Режим доступа: http//www.rsl.ru

- Публичная электронная библиотека

Режим доступа: http//www.gpntb.ru

- Библиотека нормативно-технической литературы

Режим доступа: http//www.tehlit.ru

- Электронная библиотека нормативно-технической документации

Режим доступа: http//www.technormativ.ru

- Библиотека В. Г. Белинского

Режим доступа: http://book.uraic.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Пример оформления титульного листа контрольной работы

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Машиностроительный институт

Кафедра сварочного производства и методики профессионального обучения

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

Вариант 15

Выполнил  студент гр. ЗСМ-206                                                          Р.И.Иванов

подпись

Екатеринбург 2012

Задания и методические указания

к выполнению контрольных работ  по дисциплине

«Материаловедение»

Подписано в печать _________. Формат 6084/16. Бумага для множ. аппаратов.

Печать плоская. Усл. печ. л. ___. Уч.-изд. л.____. Тираж ____ экз. Заказ № ____.

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет». Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.

Ризограф ФГАОУ ВПО РГППУ. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.